《压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本项目来源于中国核能行业协会团体标准制定计划（核协科函[2021]743号），《关于《核设备制造单位核安全文化评估指南》等14项团体标准通过立项审批的通知》。根据通知，《压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材》由上海核工程研究设计院有限公司负责编制，参编单位为有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、中核北方核燃料元件有限公司、国核铀业发展有限责任公司。编制周期为2022年1月到2022年12月。

2、主要工作过程

接到该标准编制的任务后，上海核工程研究设计院有限公司与有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、中核北方核燃料元件有限公司、国核铀业发展有限责任公司成立了标准编制工作组，对标准编制工作按照起草阶段、征求意见稿阶段、送审稿阶段、报批稿阶段分别进行了任务分工和筹划，并按计划完成了征求意见稿编制阶段任务。

2.1起草阶段

根据任务要求，上海核工程研究设计院有限公司联合有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、中核北方核燃料元件有限公司和国核铀业发展有限责任公司成立了中国核能行业协会团体标准编制工作组，组织编制工作。标准编制工作组制定了标准编制工作计划、编写大纲，明确任务分工及各阶段进度计划。同时标准编制工作组成员集中培训，认真学习GB/T 1.1-2020相关要求，结合标准制定工作的各个环节，进行了研究和探讨。工作组经过技术调研，依据压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材的工程应用实践，以及有研资源环境技术研究院（北京）有限公司制造测试结果、中核北方核燃料元件有限公司和国核铀业发展有限责任公司产品复验和应用经验反馈，于2022年1月形成草案稿。2022年2月，工作组召开标准编制工作会议，会议讨论了当前国内外压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材相关技术发展动态，拟纳入本标准方案的技术先进性、成熟程度以及是否涉及专利等，确定了标准起草的总体框架和主要内容。

2.2 征求意见稿编制阶段

标准编制工作组针对草案稿讨论的意见、建议进行归纳、总结，于2022年3月编写完成了中国核能行业协会团体标准《压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材》的征求意见初稿。2022年4月，标准编制工作组组织征求意见稿研讨会，对征求意见稿的内容条款和技术指标进行逐条研讨，对标准编制过程中遇到的相关问题进行深入交流并达成共识，确定了标准征求意见稿的内容，完成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

上海核工程研究设计院有限公司作为主编单位负责标准的编制工作，有研资源环境技术研究院（北京）有限公司作为参编单位，也是生产制造单位，负责反馈制造和检测结果，中核北方核燃料元件有限公司和国核铀业发展有限责任公司作为用户，负责反馈产品复验和应用经验反馈。

主要成员：陆辉、卢俊强、陈向阳、周云清、王星明、白雪、米文俊、龚树河。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准编制原则是立足于技术先进，规范合理，通俗易懂，针对压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材的设计需求，结合燃料用二硼化锆靶材国内制造和工程应用实践形成。有研资源环境技术研究院（北京）有限公司为生产制造单位，负责反馈制造和检测结果。中核北方核燃料元件有限公司和国核铀业发展有限责任公司为用户单位，负责产品复验和应用经验反馈。

（1）科学性

本标准编制小组对二硼化锆靶材技术条件进行了深入的调研，包括有研资源环境技术研究院（北京）有限公司对二硼化锆靶材国产化制造、性能测试，进行大量实测数据验证，中核北方核燃料元件有限公司和国核铀业发展有限责任公司针对二硼化锆靶材产品复验和应用的技术反馈。在此基础上针对二硼化锆靶材的技术指标要求，进行了认真的总结分析和针对国内工业体系的适应性调整，本着标准规范，通俗易懂，适用性强的原则和满足新版标准编写规则要求的前提下开展了编制。

（2）实用性

本标准对压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材技术要求进行了规范，规定了二硼化锆靶材技术评价的全过程，包括对产品技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志和质量证明文件等环节进行了规定。本标准对二硼化锆靶材的制造全过程，包括化学成分、密度、尺寸、粗糙度、平面度、清洁度、表面缺陷、组批、取样、检验方法、检验项目、合格判据等技术环节建立规范，以统一压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材技术评价方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少技术评价的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核电行业质量管控水平的目的。

2、标准主要内容的依据

本标准编写的格式遵从GB/T 1.1-2020的要求。

化学成分：要求ZrB2靶材的纯度尽可能高，依据《烧结二氧化铀芯块技术条件》（GB/T 10266-2008）中对杂质元素含量的要求，在ZrB2靶材中对相关的杂质含量进行了限制。另外，应要求中子吸收截面较大的稀土元素（Gd、Eu、Dy、Sm、Cd）的含量尽可能低。应根据反应堆堆芯物理设计要求，在订购合同中规定B含量以及10B丰度。

密度：ZrB2靶材的密度应尽可能高，以提高涂覆效率以及涂覆层质量。

尺寸：ZrB2靶材的尺寸由涂覆夹具的需求而定，应保证靶材能够装入夹具中，并与涂覆设备阴极紧贴。

粗糙度和平面度：粗糙度和平面度影响ZrB2靶材的导热效果，应控制ZrB2靶材表面粗糙度和平面度，避免ZrB2靶材和涂覆设备阴极之间产生拱桥，涂覆时，拱桥区域的靶材将冷却不充分，容易发生碎裂。

清洁度：应使靶材表面保持清洁，避免引入杂质。

表面缺陷：表面缺陷影响靶材的利用率，同时较多的缺陷将影响涂覆设备阴极寿命。

3、解决的主要问题

本标准编制的目的是实现压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材生产技术的标准化和规范化。保证同行业产品质量要求以及评判标准的一致性。

ZrB2靶材涂覆于二氧化铀芯块上形成二硼化锆-二氧化铀芯块，它是一种整体型可燃毒物，是当前为加深燃耗、延长循环而发展的几种主流可燃毒物之一。目前国内部分核电厂已开始大量使用二硼化锆-二氧化铀芯块，为了确保核电厂的安全性，需保证二硼化锆-二氧化铀芯块的产品质量，继而提出了对原材料（二氧化铀芯块和ZrB2靶材）的控制要求。当前，国内已有标准《烧结二氧化铀芯块技术条件》（GB/T 10266-2008）对二氧化铀芯块进行规范，但缺少ZrB2靶材的产品标准，不利于保证核电厂的质量安全以及控制产品的供货风险。

因此，急需对ZrB2靶材制定统一的标准，规范国内ZrB2靶材的工程化产品质量，保证核电厂安全。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准编制的目的是实现压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材生产技术的标准化和规范化。保证同行业产品质量要求以及评判标准的一致性。

依据压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材的工程应用实践，以及有研资源环境技术研究院（北京）有限公司制造测试结果，完成了燃料用ZrB2靶材的化学成分、密度、粗糙度、平面度、清洁度、表面缺陷等检测，关键性能指标均得到了一致性验证。

2个混料批的杂质含量检测结果如表1所示，20块靶材的密度、粗糙度、平面度、清洁度、表面缺陷检测结果如表2所示，各项检测相关数据均满足性能指标要求。

表1　杂质元素含量检测结果

单位为ppm

| 元素 | 含量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HF20171218-1 |  |  |  | HF20181023 |  |  |  |
|  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 |
| Al | 56 | 63 | 60 | 59 | 21 | 30 | 22 | 26 |
| Ca | 18 | 16 | 15 | 17 | 25 | 21 | 22 | 27 |
| Mg | 39 | 32 | 36 | 32 | 39 | 37 | 29 | 30 |
| Cr | 120 | 120 | 110 | 130 | 110 | 100 | 130 | 140 |
| Co | 62 | 60 | 60 | 63 | 41 | 38 | 40 | 44 |
| Fe | 430 | 440 | 400 | 450 | 360 | 310 | 330 | 380 |
| Ni | 210 | 200 | 200 | 220 | 180 | 150 | 170 | 190 |
| N | 560 | 710 | 840 | 850 | 310 | 380 | 420 | 420 |
| Si | 110 | 97 | 100 | 100 | 30 | 39 | 37 | 34 |
| Th | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.14 |
| 总量 | 1605.2 | 1738.3 | 1821.2 | 1921.2 | 1116.2 | 1105.2 | 1200.2 | 1291.1 |
| Gd+Eu+Dy+Sm+Cd | <5.51 | <5.62 | <5.57 | <5.52 | <5.53 | <5.42 | <5.56 | <5.45 |

表2　密度、粗糙度、平面度、清洁度、表面缺陷检测结果

| 序号 | 靶材编号 | 密度 (g·cm-3) | 粗糙度(μm Ra) | 平面度 (mm) | 清洁度 | 表面缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20180425-c-1 | 5.84 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；无目视可见的缺陷 |
| 2 | 20180505-c-1 | 5.85 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；无目视可见的缺陷 |
| 3 | 20181114-a-1 | 5.85 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；目视可见的缺陷1个，尺寸符合要求 |
| 4 | 20181114-a-2 | 5.85 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；无目视可见的缺陷 |
| 5 | 20181114-b-1 | 5.85 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；无目视可见的缺陷 |
| 6 | 20181114-b-2 | 5.85 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；无目视可见的缺陷 |
| 7 | 20181207-a-1 | 5.73 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；无目视可见的缺陷 |
| 8 | 20181207-a-2 | 5.73 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；无目视可见的缺陷 |
| 9 | 20181207-a-3 | 5.73 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；目视可见的缺陷2个，尺寸符合要求 |
| 10 | 20181207-a-4 | 5.73 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；目视可见的缺陷1个，尺寸符合要求 |
| 11 | 20181207-a-5 | 5.73 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；目视可见的缺陷2个，尺寸符合要求 |
| 12 | 20181207-a-6 | 5.73 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；目视可见的缺陷1个，尺寸符合要求 |
| 13 | 20181207-b-1 | 5.74 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；目视可见的缺陷2个，尺寸符合要求 |
| 14 | 20181207-b-2 | 5.74 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；目视可见的缺陷2个，尺寸符合要求 |
| 15 | 20181207-b-3 | 5.74 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；无目视可见的缺陷 |
| 16 | 20181207-b-4 | 5.74 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；目视可见的缺陷2个，尺寸符合要求 |
| 17 | 20181207-b-5 | 5.74 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；目视可见的缺陷1个，尺寸符合要求 |
| 18 | 20181207-b-6 | 5.74 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；无目视可见的缺陷 |
| 19 | 20181207-c-1 | 5.76 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；目视可见的缺陷1个，尺寸符合要求 |
| 20 | 20181207-c-2 | 5.76 | <3.2 | <0.02 | 无油垢、润滑脂、污垢、棉絮、粉尘、水汽或金属颗粒 | 无目视可见的掉块；无目视可见的缺陷 |

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定规范压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材的工程化产品质量，继而保证ZrB2-UO2芯块的产品质量，保证核电厂安全。

# 六、与国际、国外对比情况

1、项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑

本标准没有采用国际标准，在制定过程中未查到同类国际、国外标准。

2、与国内相关标准间的关系

本标准不涉及相关国内、行业和地方标准。

3、发展趋势

本标准的技术具有先进性，相关技术已在国外多个压水堆核电厂以及国内AP1000核电厂得到应用，国内目前也已经实现了国产化，技术成熟程度也较高，本标准的技术不涉及专利。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是针对压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材规范，与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

该标准根据国际目前技术发展水平，结合我国压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材规范的实践生产及使用经验反馈，对二硼化锆靶材要求和检验方法等技术内容进行研究和总结，在此基础上进行了标准编制，以反映当前我国压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材的工业水平和实践经验。可作为我国压水堆核电厂燃料用二硼化锆靶材生产的依据。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。