《压水堆核电厂燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块》编制说明（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本项目来源于中国核能行业协会团体标准制定计划（核协科函[2021]743号），《关于〈核设备制造单位核安全文化评估指南〉等14项团体标准通过立项审批的通知》。根据通知，《压水堆核电厂燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块》由上海核工程研究设计院有限公司负责编制，参编单位为有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、中核北方核燃料元件有限公司、国核铀业发展有限责任公司。编制周期为2022年1月到2022年12月。

2、主要工作过程

接到该标准编制的任务后，上海核工程研究设计院有限公司与中核北方核燃料元件有限公司、有研资源环境技术研究院（北京）有限公司和国核铀业发展有限责任公司成立了标准编制工作组，对标准编制工作按照起草阶段、征求意见稿阶段、送审稿阶段、报批稿阶段分别进行了任务分工和筹划，并按计划完成了征求意见稿编制阶段任务。

2.1起草阶段

根据任务要求，上海核工程研究设计院有限公司联合中核北方核燃料元件有限公司、有研资源环境技术研究院（北京）有限公司和国核铀业发展有限责任公司成立了中国核能行业协会团体标准编制工作组，组织编制工作。标准编制工作组制定了标准编制工作计划、编写大纲，明确任务分工及各阶段进度计划。同时标准编制工作组成员集中培训，认真学习GB/T 1.1-2020相关要求，结合标准制定工作的各个环节，进行了研究和探讨。工作组经过技术调研，依据压水堆核电厂燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块的工程应用实践，以及有研资源环境技术研究院（北京）有限公司和中核北方核燃料元件有限公司制造测试结果和应用经验反馈，于2022年1月形成草案稿。2021年2月，工作组召开标准编制工作会议，会议讨论了当前国内外整体型可燃毒物相关技术发展动态，拟纳入本标准方案的技术先进性、成熟程度以及是否涉及专利等，确定了标准起草的总体框架和主要内容。

2.2 征求意见稿编制阶段

标准编制工作组针对草案稿讨论的意见、建议进行归纳、总结，于2021年3月编写完成了中国核能行业协会团体标准《压水堆核电厂燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块》的征求意见初稿。2021年4月，标准编制工作组组织征求意见稿研讨会，对征求意见稿的内容条款和技术指标进行逐条研讨，对标准编制过程中遇到的相关问题进行深入交流并达成共识，确定了标准征求意见稿内容，完成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

上海核工程研究设计院有限公司作为主编单位负责标准的编制工作，作为设计方负责制定二氧化锆-二氧化铀芯块应考虑的技术指标条目、检测方法和检测规则等要求。有研资源环境技术研究院（北京）有限公司和中核北方核燃料元件有限公司作为参编单位同为制造方和检测方，其中有研资源环境技术研究院（北京）有限公司负责涂覆芯块用国产化二硼化锆靶材制备和性能验证，中核北方核燃料元件有限公司负责二硼化锆-二氧化铀芯块表面涂覆工艺和性能验证。中核北方核燃料元件有限公司和国核铀业发展有限责任公司作为用户，负责反馈产品复验和应用经验反馈。

主要成员：陈向阳、卢俊强、陆辉、朱丽兵、梁新斌、张海峰、王星明、龚树河。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准编制原则是立足于技术先进，规范合理，通俗易懂，针对压水堆核电厂燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块的设计需求，结合二硼化锆-二氧化铀芯块国内制造和工程应用实践形成。

（1）科学性

本标准编制小组对二硼化锆-二氧化铀芯块技术条件进行了深入调研，有研资源环境技术研究院（北京）有限公司和中核北方核燃料元件有限公司作为参编单位同为制造和检测方，其中有研资源环境技术研究院（北京）有限公司负责涂覆芯块用国产化二硼化锆靶材制备和性能验证，中核北方核燃料元件有限公司负责二硼化锆-二氧化铀芯块表面涂覆工艺和性能验证。中核北方核燃料元件有限公司和国核铀业发展有限责任公司作为用户，负责反馈产品复验和应用经验反馈。在此基础上针对二硼化锆-二氧化铀芯块技术指标要求，进行了认真的总结分析和针对国内工业体系的适应性调整，本着标准规范，通俗易懂，适用性强的原则和满足新版标准编写规则要求的前提下开展了编制。

（2）实用性

本标准对压水堆核电厂燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块技术要求进行了规范，规定了二硼化锆-二氧化铀芯块技术评价的全过程，包括对产品要求、检验方法、检验规则、包装、贮存和运输以及质量证明文件环节进行了规定。本标准对二硼化锆-二氧化铀芯块的制造全过程，包括化学成分、总氢含量、10B装载量、附着力、清洁度、表面质量、金相检查等技术环节建立了规范，以统一压水堆核电厂燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块技术评价方法，减少技术评价的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核电行业质量管控水平的目的。

2、标准主要内容的依据

本标准编写的格式遵从GB/T 1.1-2020的要求。

杂质含量：综合考虑与锆合金包壳相容性、感生放射性以及中子吸收能力，参照GB/T 10266烧结二氧化铀芯块技术条件，对Al、C、Cl、F、Co、Fe、Th、等元素进行了限制。

总氢含量：考虑锆合金对氢元素的敏感性，对装管前最终状态的涂覆芯块含氢量进行了严格控制。

10B装载量：10B装载量决定了中子反应性控制功能，需要根据堆芯设计需求给出合理值。

附着力：二硼化锆涂层与二氧化铀芯块之间具有良好附着力是保证涂层能长期固定在芯块表面的必要条件，将直接影响反应堆功率调节均匀性和堆芯安全。根据国内外相关制造和应用经验反馈，可通过热循环后的剥落试验对附着力进行验证。

清洁度：涂覆芯块表面均应确保洁净，避免常见污染物油垢、润滑油、污垢、棉绒、粉尘和金属颗粒等附着。保证不额外引入风险项和对装管产生影响。

表面质量：保证涂覆芯块表面质量，控制表面缺陷如掉块、裂纹和夹杂物是确保涂层质量和堆芯安全的基本要求。

金相检查：作为确保涂层质量，考察涂层具体形态的一种直接手段，规定了对涂覆芯块截面进行直接金相检查。

3、解决的主要问题

二氧化铀芯块表面涂覆二硼化锆形成的二硼化锆-二氧化铀芯块是一种整体型可燃毒物，用于展平反应堆运行功率，是当前为加深燃耗、延长循环提升核电厂经济性而发展的主流可燃毒物之一。自1987年开始批量应用至今，投入商业运行的装载二硼化锆-二氧化铀芯块的燃料棒已有至少几十万根。目前国内部分核电厂已开始大量使用二硼化锆-二氧化铀芯块（如三门和海阳四台机组），虽然二硼化锆-二氧化铀芯块实现了规模化生产应用，但目前并无相应的二硼化锆-二氧化铀的芯块标准，采用的是企业内部制定的技术规范开展制造。

为确保核电厂运行安全性，需确保二硼化锆-二氧化铀芯块产品质量。本标准的制定将推进压水堆核电厂燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块生产制造的标准化和规范化。保证同行业产品质量要求以及评判标准一致性。

# 三、主要试验（或验证）情况

依据压水堆核电厂燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块的工程应用实践，以及有研资源环境技术研究院（北京）有限公司和中核北方核燃料元件有限公司的制造测试结果，完成了燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块的杂质含量、总氢含量、10B装载量、附着力、清洁度、表面质量和金相检查，关键性能指标均得到了一致性验证。

各项检测相关数据均满足性能指标要求。

1、 杂质含量

对每个涂覆芯块批进行杂质含量检测，金属杂质含量和C/N/F/Cl/Si分析结果如表1和表2所示。检查结果表明符合标准对杂质含量要求。

表1  杂质含量分析结果            单位：µg/g

| 检测项目 |  | Ca | Mg | Cr | Th | Al | Fe | Ni | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 |  | Ca+Mg≤200 |  | ≤250 | ≤10 | ≤250 | ≤500 | ≤250 | ≤100 |
| 检测结果 | C-502-200827-01 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | 5.1 | 15 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200829-01 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | 19 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200830-01 | ＜1 | ＜10 | 8.0 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200831-01 | 2.2 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200901-01 | ＜1 | ＜10 | 6.4 | ＜1 | ＜5 | 16 | 11 | ＜5 |
|  | C-502-200902-01 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200903-01 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200904-01 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200904-02 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200905-01 | ＜1 | ＜10 | 10 | ＜1 | ＜5 | 12 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200905-02 | ＜1 | ＜10 | 10 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200906-01 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200908-01 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200908-02 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200909-01 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200909-02 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200911-01 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200911-02 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200914-01 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |
|  | C-502-200914-02 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜1 | ＜5 | ＜10 | ＜5 | ＜5 |

表2  C/N/F/Cl/Si杂质含量分析结果         单位：μg/g

| 检测项目 |  | F | C | N | Cl | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 |  | ≤15 | ≤100 | ≤75 | ≤25 | ≤500 |
| 检 测 结 果 | C-501-200827-01 | ＜3 | 25 | ＜10 | 5.0 | ＜10 |
|  | C-501-200829-01 | ＜3 | 18 | ＜10 | 5.0 | ＜10 |
|  | C-501-200830-01 | ＜3 | 17 | ＜10 | 6.1 | ＜10 |
|  | C-501-200831-01 | ＜3 | 27 | ＜10 | ＜5 | ＜10 |
|  | C-501-200901-01 | ＜3 | 15 | ＜10 | ＜5 | ＜10 |
|  | C-501-200902-01 | ＜3 | ＜10 | ＜10 | ＜5 | ＜10 |
|  | C-501-200903-01 | ＜3 | 16 | ＜10 | 5.4 | ＜10 |
|  | C-501-200904-01 | ＜3 | ＜10 | ＜10 | 5.0 | ＜10 |
|  | C-501-200904-02 | ＜3 | 34 | ＜10 | 5.4 | ＜10 |
|  | C-501-200905-01 | ＜3 | 17 | ＜10 | 5.7 | ＜10 |
|  | C-501-200905-02 | ＜3 | 14 | ＜10 | 5.0 | ＜10 |
|  | C-501-200906-01 | ＜3 | 12 | ＜10 | 6.3 | ＜10 |
|  | C-501-200908-01 | ＜3 | 12 | ＜10 | 5.5 | ＜10 |
|  | C-501-200908-02 | ＜3 | 14 | ＜10 | 5.1 | ＜10 |
|  | C-501-200909-01 | ＜3 | ＜10 | ＜10 | ＜5 | ＜10 |
|  | C-501-200909-02 | ＜3 | ＜10 | ＜10 | ＜5 | ＜10 |
|  | C-501-200911-01 | ＜3 | ＜10 | ＜10 | 5.1 | ＜10 |
|  | C-501-200911-02 | ＜3 | 10 | ＜10 | 5.1 | ＜10 |
|  | C-501-200914-01 | ＜3 | 27 | ＜10 | ＜5 | ＜10 |
|  | C-501-200914-02 | ＜3 | ＜10 | ＜10 | ＜5 | ＜10 |

2、 氢含量分析

如表3所示，干燥批芯块的总氢含量平均值的95%置信区间上限不得超过0.6ppm，以95%置信度水平保证同一干燥批中95%的芯块的总氢含量上容忍限值不应超过0.9ppm。所有抽检样品的检测结果不得超过0.55ppm。

表3  氢含量分析结果              单位：µg/g

| 序号 | 涂覆炉次 | # 分析结果（μg/g） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 样品编号 | # 95%置信度下平均氢含量X95 | # 95×95置信度下氢含量X95×95 |
| 1 | 第1炉 | # C-507-200921-01 | # 0.274 | # 0.318 |
| 2 |  | # C-507-200921-04 | # 0.261 | # 0.320 |
| # 3 | 第2~19炉 | # C-507-200921-02 | # 0.319 | # 0.365 |
| # 4 |  | # C-507-200921-05 | # 0.379 | # 0.470 |
| # 5 | 第20炉 | # C-507-200921-03 | # 0.303 | # 0.357 |
| # 6 |  | # C-507-200921-06 | # 0.286 | # 0.335 |

3、 10B装载量和附着力

按照国内既有经验，假设10B装载量名义值0.0772mg/mm。如表4所示，检测结果表明10B装载量上下限分别为0.0810~0.0735 mg/mm之间（既单个涂覆炉次平均10B装载量应在10B装载量名义值的±5%之内）。对于单个涂覆炉次，经历五次80-600-80℃热循环剥落试验后覆层减重平均值的95%置信区间上限不超过0.0007g。

表4  涂覆芯块10B装载量和剥落试验涂层减重量

| 序号 | 涂覆批次号 | 10B装载量(mg/mm) |  |  | 剥落试验涂层减重量(g) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品编号 | 结果 | 与名义值偏差 | 样品编号 | 结果 |
|  | IP200826-01 | C-503-200828-01 | 0.0769 | -0.39% | C-504-200828-01 | 0.0004 |
|  | IP200827-01 | C-503-200829-01 | 0.0740 | -4.15% | C-504-200829-01 | 0.0003 |
|  | IP200829-01 | C-503-200901-01 | 0.0776 | 0.52% | C-504-200830-01 | 0.0003 |
|  | IP200830-01 | C-503-200902-01 | 0.0758 | -1.81% | C-504-200831-01 | 0.0003 |
|  | IP200831-01 | C-503-200902-02 | 0.0792 | 2.59% | C-504-200901-01 | 0.0003 |
|  | IP200901-01 | C-503-200903-01 | 0.0758 | -1.81% | C-504-200902-01 | 0.0003 |
|  | IP200902-01 | C-503-200904-01 | 0.0796 | 3.11% | C-504-200903-01 | 0.0005 |
|  | IP200903-01 | C-503-200904-02 | 0.0801 | 3.76% | C-504-200904-01 | 0.0003 |
|  | IP200903-02 | C-503-200904-03 | 0.0798 | 3.37% | C-504-200904-02 | 0.0003 |
|  | IP200904-01 | C-503-200905-01 | 0.0768 | -0.52% | C-504-200905-01 | 0.0002 |
|  | IP200904-02 | C-503-200905-02 | 0.0747 | -3.24% | C-504-200905-02 | 0.0003 |
|  | IP200905-01 | C-503-200908-01 | 0.0757 | -1.94% | C-504-200906-01 | 0.0003 |
|  | IP200906-01 | C-503-200908-02 | 0.0759 | -1.68% | C-504-200908-01 | 0.0003 |
|  | IP200906-02 | C-503-200908-03 | 0.0755 | -2.20% | C-504-200908-02 | 0.0003 |
|  | IP200908-01 | C-503-200909-01 | 0.0771 | -0.13% | C-504-200909-01 | 0.0003 |
|  | IP200908-02 | C-503-200909-02 | 0.0775 | 0.39% | C-504-200909-02 | 0.0003 |
|  | IP200909-01 | C-503-200911-01 | 0.0801 | 3.76% | C-504-200911-01 | 0.0004 |
|  | IP200910-01 | C-503-200911-02 | 0.0786 | 1.81% | C-504-200911-02 | 0.0004 |
|  | IP200911-01 | C-503-200914-01 | 0.0741 | -4.02% | C-504-200914-01 | 0.0004 |
|  | IP200912-01 | C-503-200914-02 | 0.0783 | 1.42% | C-504-200914-02 | 0.0002 |

注：剥落试验涂层减重量为涂覆芯块附着力检测结果，10B装载量上下限分别为0.0811、0.0733 mg/mm。

4、 清洁度和表面质量

涂覆结束后，对20批次涂覆芯块100%进行人工外观检测，分别完成芯块表面清洁度、芯块圆柱面碎片、芯块端部表面碎片、部分涂覆芯块、裂纹、端部表面杂质、孔洞和夹杂物、变色和夹杂以及其它缺陷等检测项目的检测，结果如表5所示。结果表明成品率在85%以上，绝大多数在90%以上。

表5  IFBA芯块外观检测报告

| 序号 | 涂覆批次号 | 合格芯块重量（kg） | 不合格芯块重量（kg） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP200826-01 | 86.273 | 2.016 | 97.72% |
|  | IP200827-01 | 7.667 | 0.514 | 93.72% |
|  | IP200829-01 | 8.172 | 0.554 | 93.65% |
|  | IP200830-01 | 7.751 | 0.484 | 94.12% |
|  | IP200831-01 | 7.703 | 0.475 | 94.19% |
|  | IP200901-01 | 7.746 | 0.453 | 94.47% |
|  | IP200902-01 | 7.063 | 1.097 | 86.56% |
|  | IP200903-01 | 7.558 | 0.637 | 92.23% |
|  | IP200903-02 | 7.760 | 0.462 | 94.38% |
|  | IP200904-01 | 6.693 | 0.550 | 92.41% |
|  | IP200904-02 | 7.318 | 0.854 | 89.55% |
|  | IP200905-01 | 7.460 | 0.705 | 91.37% |
|  | IP200906-01 | 7.714 | 0.494 | 93.98% |
|  | IP200906-02 | 7.139 | 1.040 | 87.28% |
|  | IP200908-01 | 7.567 | 0.582 | 92.86% |
|  | IP200908-02 | 7.429 | 0.753 | 90.80% |
|  | IP200909-01 | 7.524 | 0.642 | 92.14% |
|  | IP200910-01 | 7.587 | 0.572 | 92.99% |
|  | IP200911-01 | 7.428 | 0.761 | 90.71% |
|  | IP200912-01 | 99.309 | 10.917 | 90.10% |

注：合格率=合格芯块重量/（合格芯块重量+不合格芯块重量）

5、 金相检查

对第3个炉次的涂覆后芯块采用树脂镶样的方式制备金相样品，在光学显微镜下对ZrB2涂层进行分析。如图1所示，3个批次涂覆芯块的表面涂层厚度接近、涂层与基体结合紧密。

图1  3个炉次的涂覆芯块截面金相图

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定规范了国内压水堆核电厂燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块的工程化产品质量，有利于保证核电厂安全。

# 六、与国际、国外对比情况

1、项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑

本标准没有采用国际标准，在制定过程中未查到同类国际、国外标准。

2、与国内相关标准间的关系

国内无相关标准。

3、发展趋势

现在普遍应用的可燃毒物核素主要有10B、157Gd和167Er，157Gd和167Er主要以氧化物形式掺杂于核燃料中。B消耗平稳下降与燃料燃耗匹配良好，几乎没有残留惩罚。B消耗链简单，随燃耗无突变，消耗速率始终平缓下降，使B燃耗动力学行为具备很好的可预测性。稀土核素的消耗呈现严重失配，在燃耗达到一定程度后，子代同位素贡献导致总消耗速率发生剧变并快速下降，使总毒物残留突然稳定在一定范围进而降低经济性。因此可燃毒物吸收体核素首选B元素。20世纪80年代初，美国西屋公司研究开发了整体型可燃毒物吸收体（IFBA），即在二氧化铀燃料芯块表面涂覆上一层很薄的二硼化锆，涂层厚度通常小于25µm。这个涂层在第一循环末期可以被完全耗尽，不存在任何残余毒性，经济效益突出。ZrB2作为西屋公司AP1000商用可燃毒物材料，西屋公司早在1969年就申请了一项美国专利（US3427222），该专利披露了用于整体型可燃毒物吸收体的材料为含B材料（如B4C、BN和ZrB2），结构形式是以涂层涂覆在UO2芯块上，但该专利早已过期而成为公知技术，因此本标准并不涉及有效专利。

目前二硼化锆-二氧化铀芯块已在国内开展了工程化、批量化生产，因此在现有技术条件下能够实现标准化目标。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是针对压水堆燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块规范，与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

该标准根据国际目前技术发展水平，结合我国压水堆核电厂燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块规范的实践生产及使用经验反馈，对二硼化锆-二氧化铀芯块技术指标要求和检验方法等技术内容进行研究和总结，在此基础上进行了标准编制，以反映当前我国压水堆核电厂燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块的工业水平和实践经验。可作为我国压水堆燃料用二硼化锆-二氧化铀芯块生产的依据。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。