《压水堆核电厂用硼酸标准》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本项目来源于中国核能行业协会团体标准制定计划（核协科函[2020]158号）：《核能行业供应商评价与管理规范 第一部分合格供应商要求与判定规则》等20项团体标准准予立项的通知。根据通知，《压水堆核电厂用硼酸标准》由台山核电合营有限公司负责编制，参编单位为苏州热工院研究有限公司。编制周期为2020年7月-2022年12月。

2021年9月台山核电合营有限公司与中国核能行业协会签订了《压水堆核电厂用硼酸》行业团体标准制修订专项技术服务合同。

2、主要工作过程

接到该标准的编制任务后，台山核电合营有限公司与苏州热工研究院有限公司成立了标准编制工作组，对标准编制工作按照起草阶段、征求意见稿阶段、送审稿阶段分别进行了任务分工和筹划，并按计划完成了起草阶段和征求意见稿阶段任务。

2.1起草阶段

根据任务要求，台山核电合营有限公司与苏州热工研究院有限公司成立了标准编制工作组，组织编制工作。标准编制工作组制订了标准编制的工作计划、编写大纲，明确任务分工及各阶段的进度计划。工作组进过技术调研、实验室论证等环节，于2021年1月形成草案稿。2021年4月，工作组召开标准编制工作会议，会议讨论了当前国内外硼酸的质量现状，核电行业需求、测量技术的改进以及是否涉及专利，确定了标准起草的总体框架和主要内容。

2.2征求意见稿

标准编制工作组针对草案稿讨论的意见，进行归纳、总结，对征求意见稿的内容条款和技术指标进行了逐条研讨，确定了标准征求稿的内容，完成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

台山核电合营有限公司作为主编单位负责标准的编制工作，苏州热工研究院有限公司作为参编单位，负责提供技术支持和标准的审核等工作。标准编制工作组成员及分工如下：

| 单位名称 | 工作组成员 | 主要承担工作 |
| --- | --- | --- |
| 台山核电合营有限公司 | 王柱、周佳、陈伟忠等 | 牵头编制 |
| 苏州热工研究院有限公司 | 方军、葛智伟 | 标准审核/技术支持 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准编制原则是立足于规范合理，针对压水堆核电厂用硼酸的使用特性，结合EPR电厂富集硼酸的应用经验以及其他压水堆电厂用天然硼酸的经验，制定了本标准。

（1）科学性

本标准编制小组对国内外各生产厂家的富集硼酸和天然硼酸的生产工艺、出厂技术指标进行了深入调研，同时结合核电站一回路对硼酸产品性能的控制要求，并进行了大量实测数据验证，编写了本团体标准。

（2）实用性

本标准规定了压水核电厂用硼酸的技术指标和技术指标的测定方法，以统一压水核电厂用硼酸的质量评价方法，使其向科学化、标准化方向迈进，从而达到提高压水堆核电厂用硼酸质量水平的目的。

2、标准主要内容的依据

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

标准分4个章节：

第1章节描述标准的适用范围。

第2章节描述标准的引用文件。

第3章节描述标准中的术语。

第4章节描述硼酸的技术指标和技术指标的测定方法。

- 硼酸的技术指标

表1 技术要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 硼酸（H3BO3）/w% |  | >99.9 |
| 水不溶物/w% |  | <0.0020 |
| 氟化物（以F计）/mg/kg |  | <0.4 |
| 氯化物（以Cl计）/mg/kg |  | <0.4 |
| 硫酸盐（以SO4计）/mg/kg |  | <1 |
| 磷酸盐（以PO4计）/mg/kg |  | <1 |
| 钠（Na）/mg/kg |  | <2 |
| 铁（Fe）/mg/kg |  | <2 |
| 钙（Ca）/mg/kg |  | <1 |
| 镁（Mg）/mg/kg |  | <5 |
| 铝（Al）/mg/kg |  | <1 |
| 硅（以SiO2计）/mg/kg |  | <2 |
| 砷（As）/mg/kg |  | <2 |
| 重金属（以Pb计）/mg/kg |  | <2 |
| 10B丰度/atom% | 富集硼酸 | ≥30% |
|  | 天然硼酸 | ≥19.6% |

- 硼酸的技术指标测量方法

表2 测量方法

| 项目 |  | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 硼酸（H3BO3）/w% |  | 自动滴定仪法 |
| 水不溶物/w% |  | 过滤称重法 |
| 氟化物（以F计）/mg/kg |  | 离子色谱法 |
| 氯化物（以Cl计）/mg/kg |  | 离子色谱法 |
| 硫酸盐（以SO4计）/mg/kg |  | 离子色谱法 |
| 磷酸盐（以PO4计）/mg/kg |  | 离子色谱法 |
| 钠（Na）/mg/kg |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪法 |
| 铁（Fe）/mg/kg |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪法 |
| 钙（Ca）/mg/kg |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪法 |
| 镁（Mg）/mg/kg |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪法 |
| 铝（Al）/mg/kg |  | 电感耦合等离子发射光谱仪法 |
| 硅（以SiO2计）/mg/kg |  | 电感耦合等离子发射光谱仪法 |
| 砷（As）/mg/kg |  | 电感耦合等离子发射光谱仪法 |
| 重金属（以Pb计）/mg/kg |  | 比色法 |
| 10B丰度/atom% | 富集硼酸 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪法 |
|  | 天然硼酸 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪法 |

3、解决的主要问题

硼酸作为压水堆中非常关键的一种化学添加剂，其质量的好坏直接影响反应堆能否安全运行。目前国家标准《GB/T538-2018工业硼酸》中硼酸的技术指标，适用行业宽泛，且指标要求宽松，并未完全考虑压水堆核电高安全、高质量的特殊运行需求，另外富集硼酸在EPR机组首次应用，还将用于华龙一号，但目前国内尚未建立富集硼酸相关标准。本标准给出了适用于压水核电厂用硼酸的技术指标和检测方法，不仅填补了核电行业空白，同时对规范上游硼酸生产企业的产品生产和下游核电企业的产品使用也有实际指导意义。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准提出的针对压水堆核电厂主要使用两种不同10B丰度的硼酸——天然硼酸和富集硼酸相关技术指标，已在国内EPR机组，CPR1000机组得到广泛应用，技术指标的检测方法已在台山核电厂使用，方法测量结果准确，与样品外送至核工业北京地质研究分析测试中心等第三方专业化检测机构一致。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准给出了适用于压水核电厂用硼酸的技术指标和检测方法，对规范上游硼酸生产企业的产品生产和下游核电企业的产品使用有实际指导意义。

# 六、与国际、国外对比情况

1、项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑

本标准没有采用国际标准，在制定过程中未查到同类国际、国外标准。

2、与国内相关标准间的关系

本标准针对压水堆核电厂主要使用两种不同10B丰度的硼酸——天然硼酸和富集硼酸，规定了其技术要求和试验方法，填补国家标准《GB/T538-2018工业硼酸》关于核电这一细分行业的不足。

3、发展趋势

本标准的相关要求，具有普遍适用性，已在国内EPR机组，CPR1000机组得到广泛应用，具有很强的使用价值。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是针对压水核电厂用硼酸的技术指标和检测方法的规范，与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，台山核电合营有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。